# Ausschreibungstextvorschlag:

# Klebeflachborde FB 20x20 grau mit MEUDT eFT

Betonklebeflachbordsteine Profil FB 20x20 (F7) grau mit Vorsatz nach DIN EN 1340 u. DIN 483, Qualität DIT und Meudt eFT, Steinsonderhöhe: 8 oder 9 cm

z. B: 	Typ FB 20x20 grau DIT und Meudt eFT, geschnitten auf Sonderhöhe: 8 oder 9 cm,

Hersteller:	Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH oder gleichwertiger Art

# Charakteristika:

Betonklebeflachbordstein und Zubehör Profil FB 20x20 grau, zweischichtig  mit Vorsatz, geschnitten auf Sonderhöhe 8 oder 9 cm. Vorgenannte Steine müssen mit Portlandzement der Güteklasse CEM I 42,5 R, ohne Zusatz von Flugasche als Zementaustauschstoff, unter ausschließlicher Verwendung von Quarzsand und Basaltsplitt und den nachstehenden Eigenschaften hergestellt sein. Im Falle von Einfärbungen sind ausschließlich Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmente zu verwenden.

weitere nachzuweisende Eigenschaften:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³

erhöhter Witterungswiderstand (eFT): 	Abwitterung ≤ 500 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

# Einbaubeschreibung:

……lfm	MEUDT - Betonklebeflachbordsteine Typ FB 20 x 20 grau, Baulänge 100 cm,

gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN 483 „Bordsteine aus Beton – Formen, Maße, Kennzeichnung“, Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB06 und mit oben genannten zusätzlichen Eigenschaften, werkseitig auf Sonderhöhe 8 oder 9 cm abgeschnitten liefern und höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene AFB – Decke aufkleben. Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der AFB - Decke mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silkal R51. Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand zur Erhöhung der Rauhigkeit abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel von Typ Silikal R17 ist vor Ort anzumischen und höhengerecht in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Steine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel zu versetzen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen. Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 25 m sind Bordsteine der Länge 100 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Radienborden, Ecken, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordsteins- und die des Kleber- und Beschichtungsherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Aufkleben von Bordsteinen der Baulänge 50 cm in Radien größer 12 und kleiner 25 m.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Aufkleben von Außenbogensteine der Baulänge 78 cm in Radien von 0,5 m bis 12 m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Aufkleben von Kopfsteinen (links oder rechts) der Baulänge 50 cm zur Herstellung von Ecken

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Aufkleben von Hochbordadaptern F 7 (Übergangsteinen, links o. rechts) auf Hochbordsteine 12/15/25 oder 15x/18/30 cm der Baulänge 100 cm

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Aufkleben von Hochbordadaptern F 7 (Übergangsteinen, links o. rechts) auf Hochbordsteine 12/15/25 oder 15/18/30 cm der Baulänge 100 cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20 auf 15 oder 18 cm Breite an der Hochbordseite

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Aufkleben von Rundbordadaptern F 7 (Übergangsteinen, links o. rechts) auf Rundbordsteine RB15/22 oder RB 18/22 cm der Baulänge 100 cm

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Aufkleben von Rundbordadaptern F 7 (Übergangsteinen, links o. rechts) auf Rundbordsteine RB15/22 oder RB 18/22 cm der Baulänge 100 cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20 auf 15 oder 18 cm Breite an der Rundbordseite

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Eventualposition: Beschichtung vor Ort

………lfm	Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen mittels Sandstahlen, einschließlich aller erforderlicher Nebenarbeiten.(wenn erforderlich)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	nachträgliches Herstellen einer weiß / reflektierenden MMA – Harzbeschichtung. Die Position beinhaltet das mehrschichtige Auftragen und Einstreuen (bis zur Sättigung) von Ballotini® - Glasreflexkörpern. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Die Durchführung der Arbeiten darf nur bei geeigneter Witterung auf trockenen und sauberen Untergrund erfolgen.

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

………lfm	Zulage für die Ausführung der nachträglichen Beschichtung in Teillängen (z.B. nur jeder zweite Stein hier bitte die gewünschte Ausführung beschreiben)

Einheitspreis €/lfm ___________	Gesamtbetrag €:	__________

# Liefernachweis:

# Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 - 25