	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	                    [image: image1.jpg]Stand 02/2012 E S



 [image: image2.emf]


	



Ausschreibungstextvorschlag für die Ausführung einer Bordsteinabsenkung
mit dem EASYCROSS-Rollbordsystem 2.0 (nur Absenkung)
Herstellen einer Bordsteinabsenkung mit Betonsonderbordsteinen und Zubehör System EASYCROSS-Rollbordsystem 2.0 nach DIN EN 1340 Qualität DIT sowie DIN 1045, Betongüte C30/37, XF4, Farbe lichtgrau
z. B: 
Typ Sonderbordstein und Zubehör EASYCROSS-Rollbordsystem 2.0 nach DIN EN 1340 Qualität DIT sowie DIN 1045, Betongüte C30/37, XF4, Farbe lichtgrau
Lieferant:
Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH oder gleichwertiger Art 
Charakteristika : 
Barrierefreies Beton-Fertigteil-System als Übergang zwischen Fahrbahn und Geh-/Radweg mit taktil erfassbarer Rautenstruktur und wulstförmigen Stopphinweis, SRT-Wert ( 60, gem. DIN EN 1340, Qualität DTI sowie DIN 1045, Betongüte C30/37, XF4; Farbe lichtgrau
Einbaubeschreibung:

……lfm
Betonsonderbordsteine EASYCROSS-Rollbordsystem 2.0, Abmessungen: 100 x 25 x 15,5-18,5cm, gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" Qualität DTI sowie DIN 1045, Betongüte C30/37, XF4; Farbe lichtgrau, Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB06 und mit oben genannten zusätzlichen Charakteristika und Eigenschaften liefern und fachgerecht nach DIN 18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 25 m sind Bordsteine der Länge 100 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Radienborden, Ecken, Absenkungen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.


Die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB06. 
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
……Stück
liefern und versetzen von Verbindungssteine rechts und links 25 x 25 x 15,5-18,5cm als Übergang vom Rollbordsystem auf Profil Fase 2x2 cm, sonst wie Pos.  …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
liefern und versetzen von Verbindungssteine rechts und links 25 x 25 x 15,5-18,5cm als Übergang vom Rollbordsystem auf Profil Fase 2x2 cm, wie vor jedoch mit Glasmarker, sonst wie Pos.  …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
liefern und versetzen von Viertelsteinen 24,5 x 25 x 15,5-18,5cm für das Versetzen in Radien von 7 bis 25 m, sonst wie Pos.  …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
liefern und versetzen von Trapezsteinen 25/24 x 25 x 15,5-18,5cm cm für das Versetzen in Radien von 3,5 bis 6,5 m, sonst wie Pos.  …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT


Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

 
56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0


Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Geschätsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Jan. 2018                      Seite 1/1

[image: image1.jpg][image: image2.emf]_1217826331.unknown

