Ausschreibungstextvorschlag

für die Ausführung einer Bordsteinabsenkung mit dem System „Meudt – Fase 2“

Gemeinsame Querungsstelle mit einer Höhe 3cm

lfm	Betonsonderbordstein System Meudt–Tastbord 30x20cm, Profil Fase 2, Baulänge 50cm grau mit Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB) und nachstehender Charakteristika:

Alternativ:	a.	Einfahrtstein 20x20, Profil Fase 2, Baulänge 1m

b.	Spezial-Mittelstück 18x20, Profil Fase 2, Baulänge 1m

c.	Spezial-Mittelstück 15x20, Profil Fase 2, Baulänge 1m

Vorgenannte Steine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –Austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“(1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. Einfärbungen sind ausschließlich mit Eisenoxid-Farbpigmenten herzustellen.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen.

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten.

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.

Liefern und Versetzen

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 – 0  /  Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt Tastbord wie vor, jedoch Ausführung mit weißem Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika:

Vorgenannte Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -Austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden.

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Liefern und Versetzen

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Alternativ:

Zulage für Sonderbordsteine System „Meudt - Profil Fase 2“ wie vor, jedoch

- Spezialmittelstücke 15x20 (BxH in cm) Baulänge 50cm in Radien >8m und ≤20m

- Spezialmittelstücke 18x20 (BxH in cm) Baulänge 50cm in Radien >12m und ≤23m

- Einfahrtstein 20x20 (BxH in cm) Baulänge 50cm in Radien >12m und ≤25m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord 30x20cm, Profil Fase2, grau, wie Pos.: ….., jedoch Baulänge 25cm (Viertelstein) in Radien ≥ 9m bis <19m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Alternativ:

Zulage für Sonderbordsteine System „Meudt - Profil Fase 2“ wie vor, jedoch

- Spezialmittelstücke 15x20 (BxH in cm) Baulänge 25cm (Viertelstein)

- Spezialmittelstücke 18x20 (BxH in cm) Baulänge 25cm (Viertelstein)

- Einfahrtstein 20x20 (BxH in cm) Baulänge 25cm (Viertelstein)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord 30x20cm, Profil Fase2, grau, wie Pos.: ….., jedoch Baulänge 25cm (Viertelstein) und Trapezstein im Wechsel gemäß Versetzempfehlung des Herstellers in Radien ≥ 2m bis < 9m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord Rundbord Adapter 30x20cm, grau, Baulänge 50cm, zum Anschluss von Tastbord an Rundbord, wie Pos.:

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten der Vorpositionen

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

In Falle der Einbindung in:

Flachbordsteine FB 30x25 (F 15):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 30x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

alternativ

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 30x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Flachbordsteine FB 20x25 (F 10):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 20x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Flachbordsteine FB 20x20 (F 7):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 20x20 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Rundbordsteine RB 15x22:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB15x22 mit (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hochbordsteine HB 15x25 oder HB 15/30:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB15x22 (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm und Übergangsteinen Profil HB 12/15x25 (Hänger HB auf RB, links o. rechts), Baulänge 100cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss. Die Steine sind in einer Falllinie einzubauen, gegebenenfalls Stirnseiten nachschneiden, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Rundbordsteine RB 18x22:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB18x22 mit (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hochbordsteine HB 18x30:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB18x22 (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm und Übergangsteinen Profil HB 15/18x30 (Hänger HB auf RB, links o. rechts), Baulänge 100cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss. Die Steine sind in einer Falllinie einzubauen, gegebenenfalls Stirnseiten nachschneiden,  sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________