Ausschreibungstextvorschlag

für die Ausführung einer „getrennten Querungsstelle“

Getrennte Querungsstelle mit Podest Höhe 6cm zum Kleben

Die Steine werden zum Kleben werkseitig auf Höhe 6cm geschnitten.

lfm	Betonsonderbordstein System Meudt–Tastbord 30x20cm, Profil Fase 2, Baulänge 50cm grau mit Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB) und nachstehender Charakteristika:

Alternativ:	Einfahrtstein 20x20x100, Profil Fase 2, halbiert, Länge 50cm

Vorgenannte Steine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –Austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“(1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. Einfärbungen sind ausschließlich mit Eisenoxid-Farbpigmenten herzustellen.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen.

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten.

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.

Liefern und Versetzen

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 – 0  /  Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt Tastbord wie vor, jedoch Ausführung mit weißem Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika:

Vorgenannte Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -Austauschstoff, unter ausschließlicher Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden.

Der Weißvorsatz ist unter Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):

Abwitterung ≤200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Liefern und Versetzen

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord 30x20cm, Profil Fase2, grau, wie Pos.: ….., jedoch Baulänge 25cm (Viertelstein) in Radien ≥ 9m bis <19m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord 30x20cm, Profil Fase2, grau, wie Pos.: ….., jedoch Baulänge 25cm (Viertelstein) und Trapezstein im Wechsel gemäß Versetzempfehlung des Herstellers in Radien ≥ 2m bis < 9m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordstein System Meudt-Tastbord Rundbord Adapter 30x20cm, grau, Baulänge 50cm, zum Anschluss von Tastbord an Rundbord, wie Pos.:

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderflachbordstein Zirkulum FB 20x25, grau, Baulänge 50cm, mit Anlauf 5cm, wie Pos.:

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von Sonderflachbordsteinen wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von TB 10x25, grau, Baulänge 100cm, wie Pos.:

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

lfm	Zulage für liefern und versetzen von TB 10x25 wie vor, jedoch mit weißem Vorsatzbeton wie Pos.: ……………….

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten der Vorpositionen

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Taktile Elemente

Blindenleitplatten und Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT Stärke 8 oder 10cm

Die Platten werden zum Kleben werkseitig auf Höhe 3cm geschnitten.

……...lfm	Bodenindikator zur taktilen und optischen Orientierung als Betonrippenplattenstein nach DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT, gemäß nachstehender Charakteristika:

- Format (Raster)* 30x30cm,

- Fugenbreite ca. 3-5 mm

- Stärke: …….. (8 oder 10cm)

- 7 trapezförmigen Rippen

- Rippenachsabstand: 42,9mm

- Rippenbreite in Messebene: 10mm

- Rippenhöhe: 5 mm, Rippenabstand in Messebene: 32,9mm

- Mikrofase 1x1+1mm (= ungefast nach DIN EN 1338)

- SRT-Wert ≥ 60

- weißer Vorsatzbeton, hergestellt unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand und die Sichtflächen mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen versehen.

- Kernbeton hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt.

- Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

- erhöhter Witterungswiderstand (eFT): 	Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

- Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):	≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm²

- Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

- Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

- Zementsorte:	CEM II/52,5

- Einfärbungen: 	ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Bodenindikatoren, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungs- und Fugenmaterial, liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen.

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten.

Der Hersteller der Betonmaterialien muss von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Einbaubeschreibung:

Die vorstehend beschriebenen Betonrippenplattensteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan als Leitstreifen bzw. Orientierungs- bzw. Sperrfeld in die Pflasterfläche der Position ………….. einzubauen.

Es ist darauf zu achten, dass die Bodenindikatoren mit ihrer Basis nach dem Abrütteln / Verdichten bündig zum anschließenden Umgebungsbelag sind, d.h. Rippen bzw. Noppen erhaben, um eine optimale Erkennbarkeit sicherzustellen.

Liefernachweis:	Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

Einheitspreis €/lfm: ___________ (Basis: Breite 30cm)	Gesamtbetrag €  	__________

*Rastermaßangaben sind einschließlich der Fuge. Das Gesamtraster der Verlegung muss nach               ZTV P 2006 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

……lfm	Bodenindikator wie Vorposition, jedoch Ausführung als Betonnoppenplattenstein nach DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT, gemäß nachstehender von der Vorposition abweichender Charakteristika:

32 Noppen in diagonaler Anordnung, Mittelpunktabstand 51,1mm diagonal, Noppenabstand orthogonal in Messebene: 49,8mm; Noppendurchmesser in Messebene: 22,5mm, Noppenhöhe: 5 mm

Einheitspreis €/lfm: ___________ (Basis: Breite 30cm)	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	für die Ausführung der Betonrippenplatte, jedoch in Farbe anthrazit zweischichtig mit Vorsatz- und Kernbeton hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt, Qualität DIK und Meudt eFT, Einfärbungen ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten, sonst wie Pos.: ……….

Einheitspreis €/lfm: ___________ (Basis: Breite 30cm)	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	für die Ausführung der Betonnoppenplatte, jedoch in Farbe anthrazit zweischichtig mit Vorsatz- und Kernbeton hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt, Qualität DIK und Meudt eFT, Einfärbungen ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten, sonst wie Pos.: ……….

Einheitspreis €/lfm: ___________ (Basis: Breite 30cm)	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Nassschneiden von Meudt – Betonbodenindikatoren, einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

Einheitspreis €/St.: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

MEUDT Begleitplatte

Die Platten werden zum Kleben werkseitig auf Höhe 6cm geschnitten.

……....m	MEUDT Begleitplatte, gem. DIN EN 1338 Qualität DI(K)(1) , DIN 32984 und MEUDT eFT, mit Vorsatzbeton, leichter Fase, und Abstandshilfen für min. 4mm Zwangsfuge

Rastermaße*:	30x30 cm

Stärke:	…….. (8 o.10 cm)

Farbe: 	anthrazit

Oberfläche:	behandelt mit einen Oberflächenschutzprodukt alphalith StoneGloss T

Verlegeart:	Platten mit glatter Oberfläche und leichter Phase, zur visuellen und optischen

Kontrastierung zwischen Bodenindikatoren und den Umgebungsbelag.

gemäß nachstehenden Charakteristika:

Pflastersteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den

CDF-Verfahren

- Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):	≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm²

- Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

- Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

- Zementsorte:	CEM II/52,5

- Einfärbungen: 	ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Begleitplatten, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungs- und Fugenmaterial, liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen.

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten.

Der Hersteller der Betonmaterialien muss von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Alle verwendeten Mineralstoffe für Bettung und Fuge müssen nach RG Min-StB güteüberwacht sein und der TL Gestein-StB entsprechen. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen für Fuge und Bettung muss auf deren Filterstabilität geachtet werden.

Einbaubeschreibung:

Bettungsmaterial liefern und gleichmäßig gemischt, mit optimalem Wassergehalt einbauen.

Die Oberfläche der Decke muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen.

Die vorstehend beschrieben Begleitplatten sind auf das 3-5 cm (verdichteter Zustand) starke Bettungsmaterial zu legen. Als Bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB für die Bauklasse .?.. nach RStO zu verwenden.

Die Begleitplatten sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster einzubauen. Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße* und Fugenverläufe zu überprüfen. Ein Fugenabstand von ca. 5mm ist einzuhalten, es ist der obere Bereich der zulässigen Fugenbreite anzustreben.

Bei der Verlegung sind, zur Vermeidung von flächigen Farbunterschieden, die Steine wechselweise aus mehreren Paketen zu verlegen.

Das Schließen der Fugen hat kontinuierlich mit dem Baufortschritt zu erfolgen. Die Füllung der Fugen ist mit einem Baustoffgemisch 0-2 o. 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB für die Bauklasse .?. nach RStO auszuführen. Die abgekehrte Begleitplatte ist mit einem geeigneten Flächenrüttler mit Gummischutzmatte bis zur Standfestigkeit abzurütteln.

Der Belag darf nur im trockenen Zustand nur unter Verwendung einer Platten-Gummischutzmatte abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit einem Fugenmaterial aus gebrochenen Gesteinskörnungen 0-2 mm für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB und den ZTV Pflaster-StB für die Bauklasse …? nach RStO zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt

Einheitspreis €/m: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……. .m	Zuarbeiten mittels Nassschneiden von vorstehenden Begleitplatten einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

Passstücke kleiner als die Hälfte des kleinsten verlegten Steinformats sind zu vermeiden

Einheitspreis €/m: ___________	Gesamtbetrag €	__________

………m	Zulage für die Ausführung der Begleitplatten wie vor, jedoch in Sonderfarbe ……………

Einheitspreis €/m: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

www.meudt-betonsteinwerk.de

*	Rastermaßangaben sind einschließlich der Fuge. Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster-StB  durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

(1)Kennzeichnung K nur bei Diagonalen > 300 mm

MMA Kaltplastik-Platten:

……lfm	liefern von taktilen Bodenindikatoren zum Kleben auf fertige Fahrbahndecke Typ MMA – Kaltplastik-Rippenplatten Format: 30x30cm (oder nach Wahl / Vorgabe Hersteller), Stärke 2 / 6mm (siehe Abbildung), weiß und nach Angaben der Bauleitung vollflächig Aufkleben, einschließlich der erforderlichen Mengen von 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silikal R51 und 2-Komponenten Methacrylat-Klebemörtel Silkal R90). Dehnfugen zwischen den MMA-Platten sind erforderlich und werden im Nachgang hergestellt.

Hinweis: Abrechungsbasis: Breite 30cm (1 St. Platte = 0,30 lfm = 3,33 St./lfm)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	liefern von taktilen Bodenindikatoren zum Kleben auf fertige Fahrbahndecke Typ MMA – Kaltplastik-Noppenplatten Format: 30x30cm (oder nach Wahl / Vorgabe Hersteller), Stärke 2 / 6mm (siehe Abbildung), weiß und nach Angaben der Bauleitung vollflächig Aufkleben, einschließlich der erforderlichen Mengen von 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silikal R51 und 2-Komponenten Methacrylat-Klebemörtel Silkal R90). Dehnfugen zwischen den MMA-Platten sind erforderlich und werden im Nachgang hergestellt.

Hinweis: Abrechungsbasis: Breite 30cm (1 St. Platte = 0,30lfm = 3,33 St./lfm)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten zu den Vorpositionen

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

# Liefernachweis:	Hermann MEUDT

# Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 - 25

In Falle der Einbindung in:

Flachbordsteine FB 30x25 (F 15):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 30x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

alternativ

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 30x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Flachbordsteine FB 20x25 (F 10):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 20x25 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Flachbordsteine FB 20x20 (F 7):

……Stück	liefern und versetzen von Übergangsteinen FB 20x20 auf Fase 2 (links o. rechts), Baulänge 100 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Rundbordsteine RB 15x22:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB15x22 mit (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hochbordsteine HB 15x25 oder HB 15/30:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB15x22 (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm und Übergangsteinen Profil HB 12/15x25 (Hänger HB auf RB, links o. rechts), Baulänge 100cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss. Die Steine sind in einer Falllinie einzubauen, gegebenenfalls Stirnseiten nachschneiden, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Rundbordsteine RB 18x22:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB18x22 mit (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss, sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hochbordsteine HB 18x30:

……Stück	liefern und versetzen von Spezialadaptern RB18x22 (Übergang RB auf Fase 2, links o. rechts), Baulänge 50 cm und Übergangsteinen Profil HB 15/18x30 (Hänger HB auf RB, links o. rechts), Baulänge 100cm Farbe:………….(grau oder weiß) im Anschluss. Die Steine sind in einer Falllinie einzubauen, gegebenenfalls Stirnseiten nachschneiden,  sonst wie Pos……

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________