Ausschreibungstext Meudt Rechteckpalisade

……..lfm	Meudt- Rechteck-Palisade , gem. DIN EN 1338, Qualität DI(K)(1) und MEUDT eFT, mit Vorsatzbeton, Microfase 1x1+1 mm (=ohne Fase nach DIN EN 1338), Rand betonglatt

Maße*	:	12x18,75

Höhe:		30,40,60,80,100cm

Farbe: 	anthrazit

Oberfläche:	unbehandelt

gemäß nachstehender Charakteristika:

Palisade hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den

CDF-Verfahren

- Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):	≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm²

- Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

- Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

- Zementsorte:	CEM II/52,5

- Einfärbungen: 	ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse" wie folgt versetzen:

Die Palisaden auf eine mindestens 30cm Frostschutzschicht in Betonbettung C 12/15, bis 15 cm stark mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen.

Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe.

Liefern und versetzen

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________