	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	[image: image5.png]


 [image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 [image: image3.emf]



Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Niederflurbusbordsteine Niflux20 und Niflux18 D.G.G.M.
Profil Niflux20
[image: image1.jpg]RD * BAy,
ok &y
S ",

0N

sy
S
Wuryno

WERHEIT ,,
C e,

’s,

0

=
3
%

S
&

Ung Taus ™

"o,



……lfm
Meudt - Niederflurbusbordstein mit Sonderprofil NIFLUX®20 für Einbauhöhe 20 bis 22cm, Baulänge 100cm (Meterstücke) mit Vorsatzbeton und weißer Niflux® Spezialbeschichtung der Oberflächen:
· Steinoberseite: 
trittsicher durch raue, rutschfeste Spezialkörnung in Kunstharz weiß, 
SRT-Wert >55 im Mittel
· Bordsteinschräge/Anlauf: 
glatte Kunstharzspezialbeschichtung, weiß 

SRT-Wert ≤ 35 im Mittel

nach DIN EN 1340 Qualität: DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und „Meudt eFT“(1)  gemäß nachstehender Charakteristika: 

Betonbordsteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten  Qualitätsstandard „MEUDT eFT“: 


erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den 




CDF-Verfahren
· Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

· Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

· Zementsorte:
CEM II/52,5
Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan, eingehender technischer Beschreibung mit einer Einbauhöhe des Anlaufs von …………cm, einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 

Einbaubeschreibung:



Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und aktuellen M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien >25m versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. 

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

Übergang Profil Niflux20 auf Niflux18 (Typ 3)
……Stück
Versetzen von Niflux-Übergangstein Tpy3 (links o. rechts) zum Wechsel von Profil Niflux20 auf Niflux18 mit kunstharzbeschichteter Oberfläche der Baulänge 100 cm, sonst wie vor.
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Profil Niflux18
[image: image2.jpg]…… lfm
Meudt - Niederflurbusbordstein mit Sonderprofil NIFLUX®18 für Einbauhöhe 16 bis 18cm, Baulänge 100cm (Meterstücke)  mit Vorsatzbeton und weißer Niflux® Spezialbeschichtung der Oberflächen:
· Steinoberseite: 
trittsicher durch raue, rutschfeste Spezialkörnung in Kunstharz weiß, 

SRT-Wert >55 im Mittel
· Bordsteinschräge/Anlauf: 
glatte Kunstharzspezialbeschichtung, weiß 

SRT-Wert ≤ 35 im Mittel

nach DIN EN 1340 Qualität: DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und „Meudt eFT“(1)  gemäß der in Pos. ……………. geforderten Charakteristika, sowie das in der Einbaubeschrei-bung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan, eingehender technischer Beschreibung mit einer Einbauhöhe des Anlaufs von …………cm, höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien >25m einbauen. Sonst wie Pos……………
……. lfm
wie vor, jedoch Versetzen von Bordsteinen der Baulänge 50 cm in Geraden oder Radien größer 10 und kleiner 25 m.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
wie Pos.:……., jedoch Versetzen von Innen- oder Außenbogensteinen der Baulänge 78 cm mit Radius 1,0 m und einem Winkel von 45°
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________
Übergang Niflux18 auf Hochbord (Typ 2)
……Stück
Versetzen von Übergangsteinen (links o. rechts) auf Hochbordprofil H 18x30cm mit kunstharzbeschichteter Oberfläche der Baulänge 100 cm
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Übergang Niflux18 auf Rundbord (Typ1 zweiteilig)
……Stück
wie Pos.:……., jedoch Versetzen von Übergangsteinen (links o. rechts) auf Rundbordprofil R18x22 cm mit kunstharzbeschichteter Oberfläche zweiteilig mit Gesamtbaulänge 200 cm
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Absenkung auf Fase 2 mit Spezial-Adapter in Verbindung mit Typ1

……Stück
versetzen von Spezialadapter 18x22, Baulänge 50cm (links o. rechts), als Übergangsstein von Rundbordprofil RB18x22 cm auf Fase2 mit weißer Niflux® Spezialbeschichtung der Oberflächen, wie Pos.: ….. in Verlängerung der Übergangsteine vom Typ 1 der Pos.: ……
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

oder

……Stück
versetzen von Spezialadapter 18x22, Baulänge 50cm (links o. rechts), als Übergangsstein von Rundbordprofil R18x22 cm auf Fase2, wie vor, jedoch mit weißpimentierter Acrylat-beschichtung und weißem Vorsatzbeton in Verlängerung der Übergangsteine vom Typ 1 der Pos.: ………….

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

oder

……Stück
versetzen von Spezialadapter 18x22, Baulänge 50cm (links o. rechts), als Übergangsstein von Rundbordprofil R18x22 cm auf Fase2, jedoch mit unbehandelter grauer Oberfläche in Verlängerung der Übergangsteine vom Typ 1 der Pos.: ………….

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Zulage Haftschlämme gemäß MFP der FGSV
……lfm
Zulage gemäß MFP der FGSV (Bordsteine mit hoher bzw. besonderer Belastung) für die Leistung wie in den Vorpositionen, jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten



 Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________

Pass- und Gehrungsschnitte
……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten an Steinen mit Profil Niflux20
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________
……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten an Steinen mit Profil Niflux18
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten an Spezialmittelstücken 18x20cm Profil Fase2
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Nov. 2018             
Seite 1/1

[image: image3.emf][image: image4.png]


[image: image5.png]_1217826331.unknown

