	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	
[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 



Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt - Tiefbordsteine TB 8x20 o. 25 o. 28 o. 40 bzw. 10x25
……lfm
Meudt - Betontiefbordstein Profil ……………, Baulänge 100cm (Meterstücke) gefast, grau mit Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika: 

Betonbordsteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten  Qualitätsstandard „MEUDT eFT“: 

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den 




CDF-Verfahren
· Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):
≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm² 

· Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

· Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

· Zementsorte:
CEM II/52,5

· Einfärbungen: 
ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 

Einbaubeschreibung:



Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien größer / gleich 9m versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. 

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer / gleich 6,0m und kleiner 9,0m.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien größer / gleich 4,0m und kleiner 6,0m
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien größer 2,0m und kleiner 4,0m
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage überfahrbare Bordsteine mit hoher bzw. besonderer Belastung gemäß MVP der FGSV für die Leistung wie in den Vorpositionen, jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten



 Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________

……lfm
Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt anthrazit
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt braun
Einheitspreis €/lfm: __________
Gesamtbetrag €
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Apr.. 2016             
Seite 1/1

[image: image1.emf][image: image2.jpg][image: image3.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

