	Hermann MEUDT GmbH      Frankfurter Str. 38      56414 Wallmerod  

[image: image1.emf]




Ausschreibungstextvorschlag für Inselköpfe REFLEXIN zum Kleben:
· 
Stck.
Inselköpfe als Fertigteil mit werkseitiger Reflexin® - Beschichtung,
rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Verschlussstopfen, hergestellt mit gebrochenem natürlichem Hartgestein, Portlandzement CEM II/52,5, Kernbetonzementgehalt min.280 kg/m³, Vorsatzzementgehalt min. 400 kg/m³, ohne Flugasche als Zementaustauschstoff, gemäß nachstehender Ausführung liefern und höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene AFB – Decke aufkleben.
Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der AFB - Decke mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silkal R51. Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand zur Erhöhung der Rauhigkeit abzustreuen. Der         2-Komponenten Methacrylatmörtel von Typ Silikal R17 ist vor Ort anzumischen und höhengerecht in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Fertigteile sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel zu versetzen. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen. Genaue Form, Maße und Lage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungs-hinweise des Fertigteil- und die des Kleber- und Beschichtungsherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.

Reflexin®:
retroreflektierende Oberflächenbeschichtung gemäß den lichttechnischen Anforderungen für Fahrbahnmarkierung vom TYP II-Markierung gemäß DIN EN 1436 und Prüfbericht BAST-Prüf-Nummer 2002 1DB01 Die reflektierenden Eigenschaften der Oberfläche sind durch Vorlage eines Gutachtens bzw. Zeugnis des Herstellers nachzuweisen.



Ausführung des Inselkopfes:


als Halbkreis oder Kreisausschnitt zum Kleben mit Sockelhöhe 2 cm
Radius: 0,50m; 0,75m, 1,00m, 1,25m oder 1,50m
Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
gemäß Zeichnung/Bild Nr. 1 des Datenblattes der Firma Meudt
Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.



Tel.: 06435/5092 - 0



Fax: 06435/5092 – 25



oder gleichwertiger Art

· Stck.
Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Aufnahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC – Spannring und Mutter
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________
· m²
Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen mittels Sandstahlen, einschließlich aller erforderlicher Nebenarbeiten (wenn erforderlich)

Einheitspreis €/m²: ___________

Gesamtbetrag €:
__________
Geschätsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Elisabeth Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Feb. 2009                  Seite 1 / 2

[image: image1.emf][image: image2.emf]_1217826422.unknown

_1217826331.unknown

