	Hermann MEUDT GmbH      Frankfurter Str. 38      56414 Wallmerod  

[image: image1.emf]




Ausschreibungstextvorschlag für Inselköpfe weiß zum Kleben:
· 
Stck.
Inselköpfe als Fertigteil zum Kleben, zweischichtig mit Weißvorsatz,
rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Verschlussstopfen. Kernbeton hergestellt aus gebrochenem natürlichem Hartgestein, Portlandzement, Zementgehalt min.280 kg/m³, ohne Flugasche als Zementaustauschstoff. Weißvorsatz hergestellt unter ausschl. Verwendung von Quarzkies, Quarzsand, Weißzement (min 400 kg/m³) und weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinien für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen. 

Inselkopf mit vorgenannten Eigenschaften, in nachstehender Ausführung liefern und höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene AFB – Decke aufkleben. 
Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der AFB - Decke mit Zweikomponenten Kunstharzvorbeschichtung Silkal R51. Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand zur Erhöhung der Rauhigkeit abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel von Typ Silikal R17 ist vor Ort anzumischen und höhengerecht in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Fertigteile sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel zu versetzen. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.  Genaue Form, Maße und Lage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungs-hinweise des Fertigteil-, die des Kleber- und Beschichtungsherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.


Ausführung des Inselkopfes:



als Halbkreis oder Kreisausschnitt zum Kleben mit Sockelhöhe 2 cm
Radius: 0,50m; 0,75m, 1,00m, 1,25m oder 1,50m
Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt
oder

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.



Tel.: 06435/5092 - 0



Fax: 06435/5092 – 25



oder gleichwertiger Art

· Stck.
Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Aufnahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC – Spannring und Mutter
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________

· m²
Reinigen und aufrauen der zu beschichtenden Flächen mittels Sandstahlen, einschließlich aller erforderlicher Nebenarbeiten (wenn erforderlich)

Einheitspreis €/m²: ___________

Gesamtbetrag €:
__________
Geschätsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Elisabeth Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Feb. 2009                  Seite 2 / 2

[image: image1.emf][image: image2.emf]_1217826422.unknown

_1217826331.unknown

