	Hermann MEUDT GmbH      Frankfurter Str. 38      56414 Wallmerod  

[image: image1.emf]




Ausschreibungstextvorschlag für Inselköpfe weiß:

· 
Stck.
Inselköpfe als Fertigteil, zweischichtig mit Weißvorsatz,

rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Ver-schlussstopfen. Betongüte C30/37. Kernbeton hergestellt mit gebrochenem Basalt als Hartgesteinzusachlag, Zementsorten CEM II/52,5, Zementgehalt min.280 kg/m³, ohne Flugasche als Zementaustauschstoff. Weißvorsatz hergestellt unter ausschließlicher Verwendung von Quarzkies, Quarzsand, Weißzement CEM I 52,5 W (min 400 kg/m³) und weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinien für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen. 
Inselkopf mit vorgenannten Eigenschaften, in nachstehender Ausführung liefern und auf eine 20 cm Starke Betonbettung aus Beton C 20/25 nach Angaben der Bauleitung hohen- und fluchtgerecht versetzen. Die Position beinhaltet auch die Lieferung und Herstellung der Betonbettung.

Genaue Form, Maße und Einbaulage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Fertigteilherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.


Ausführung des Inselkopfes: (bitte Position auswählen und Angaben ergänzen / abändern)

a.)
als Halbkreis oder Kreisausschnitt mit Sockelhöhe 5 cm
Radius: 0,50m, 0,75m, 1,00m; 1,25m oder 1,50m
Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

b.)
als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5 cm 
Radius: 0,75 m
Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
Größe des Kopfes bis ca. 2 m2, 

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

c.)
als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5cm 
Radius: 0,50 m
Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
Größe des Kopfes bis ca. 1,5 m2, 

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.



Tel.: 06435/5092 - 0



Fax: 06435/5092 – 25


oder gleichwertiger Art

· Stck.
Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Aufnahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC-Spannring und Mutter
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________
Geschätsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Elisabeth Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Mrz. 2012                  Seite 1 / 1

[image: image1.emf][image: image2.emf]_1217826422.unknown

_1217826331.unknown

