	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 [image: image3.emf]



Ausschreibungstextvorschlag:
……....m²
MEUDT PRESTIGE – Ökopflaster, gem. DIN EN 1338, Qualität DI und MEUDT eFT, mit Vorsatzbeton, leichter Fase und angeformten Abstandshilfen mit Verschiebesicherung zur Herstellung einer ausgeweiteten ca. 12mm breiten Sickerfuge.
Rastermaße*:
22,5 x 15 cm und mitgelieferte Ergänzungsformate**: 15 x 15 cm und 7,5 x 15 cm
Stärke:
……. (8 o.10 cm)

Farbe: 
grau (oder Farbe?) 

Oberfläche:
unbehandelt
Verlegeart:
z.B. Fischgrätverband oder Reihenverband (Bitte Verlegemuster auswählen)

gemäß nachstehender Charakteristika:


Pflastersteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten Qualitätsstandard „MEUDT eFT“: 

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den 




CDF-Verfahren
· Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):
≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm² 

· Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

· Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

· Zementsorte:
CEM II/52,5

· Einfärbungen: 
ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Betonpflastersteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungs- und Fugenmaterial, liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und M VV der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers und des Herstellergutachtens zur Versickerungsleistung zu beachten. 

Der Hersteller der Betonmaterialien muss von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 


Alle verwendeten Mineralstoffe für Bettung und Fuge müssen nach RG Min-StB güteüberwacht sein und der TL Gestein-StB entsprechen. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen für Fuge und Bettung muss auf deren Filterstabilität geachtet werden.


Einbaubeschreibung:


Bettungsmaterial gleichmäßig gemischt, mit optimalem Wassergehalt einbauen. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen. 
Die vorstehend beschrieben Betonpflastersteine sind auf das 3-5 cm (verdichteter Zustand) starke Bettungsmaterial zu legen. Als Bettungsmaterial ist ein Edelsplitt 2-5 mm mit einem Schlagzertrümmerungswert SZ(8-12) < 22 zu verwenden. Der Kornanteil < 0,09 mm darf, sollten andere Bettungsmaterialien verwendet werden, 6,0 M.-% nicht überschreiten. Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemustern einzubauen. 
Beim Verlegen sind die Steine wechselweise, zur Vermeidung von flächigen Farbunterschieden, aus min. 5 Paketen zu entnehmen. Die Fläche in regelmäßgen Abständen ausrichten, und auf Einhaltung der Rastermaße* und Fugenverläufe überprüfen. Ein Fugenabstand von 12 mm ist in Anlehnung an DIN 18318 einzuhalten. Das Schließen der Fugen hat kontinuierlich mit dem Baufortschritt zu erfolgen. Für die Fugenfüllung ist ein Edelsplitt 2-5 mm oder 1-3 mm zu verwenden. Materialeigenschaften, wie beim Bettungsmaterial. Bei Verwendung anderer Fugenmaterialien muss die Filterstabilität und die im Gutachten geforderte Durchlässigkeit nachgewiesen werden. Einzupassende Steine an Rändern, Einbauten usw. sind mit Nassschneidegerät zu schneiden, die Vergütung hierfür erfolgt in gesonderter Position. Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit dem Fugenmaterial zu füllen. 


Einheitspreis €/m²: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
*
Rastermaßangaben sind einschließlich der Fuge. Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster-StB  durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

**
Ergänzungsformate werden anteilig mitgeliefert, sie sind nicht einzeln lieferbar, sollten sie nicht ausreichen müssen entsprechende Steine örtlich durch Schnitt hergestellt werden.
……..lfm
Zuarbeiten mittels Nassschneiden von vorstehenden Pflastersteinen einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen. 



Passstücke kleiner als die Hälfte des kleinsten verlegten Steinformats sind zu vermeiden
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

………m²
Zulage für die Ausführung der Betonpflastersteine wie vor, jedoch in Farbe anthrazit oder braun
Einheitspreis €/m²: ___________
Gesamtbetrag €
__________

………m²
Zulage für die Ausführung der Betonpflastersteine wie vor, jedoch in Farbe 1060 (braun – anthrazit geflammt) oder 1055 (grau – anthrazit geflammt), 
Einheitspreis €/m²: ___________
Gesamtbetrag €
__________

………m²
Zulage für die Ausführung der Betonpflastersteine wie vor, jedoch in Farbe 1025 (Muschelkalk geflammt)
Einheitspreis €/m²: ___________
Gesamtbetrag €
__________

………m²
Zulage für die Ausführung der Betonpflastersteine wie vor, jedoch in Sonderfarbe …………… 
Einheitspreis €/m²: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

 
56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0


Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25


www.meudt-betonsteinwerk.de
Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Feb. 2016                          Blatt 1/1

[image: image1.emf][image: image2.jpg][image: image3.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

