	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	
[image: image4.png]


[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 



Ausschreibungstextvorschlag: 
MEUDT „50er“ Aquadukt®–Muldenrinnensystem
……...lfm
MEUDT Aquadukt®–Muldenrinnensystempflastersteine aus Beton, gefast, mit Vorsatzbeton, Abstandhilfen für min. 8 mm Zwangsfugenbreite, gem. DIN EN 1338, Qualität DI und MEUDT eFT, zur Herstellung einer 50 cm breiten dreizeiligen Entwässerungsrinne mit Muldentiefe 2,5 cm, Fugenbreite 8 mm.


Formate* (Raster)
1 x Mittelstein 16 x16 x 12 cm und 





2 x Schrägstein 16,75 x 16 x 12/14,5 cm,
Farbe: 

grau oder anthrazit
Oberfläche:

unbehandelt

gemäß nachstehender Charakteristika:


Pflastersteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten Qualitätsstandard „MEUDT eFT“: 
· erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den 




CDF-Verfahren
· Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):
≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm² 

· Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

· Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

· Zementsorte:
CEM II/52,5

· Einfärbungen: 
ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Betonpflastersteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungs- und Fugenmaterial, liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Der Hersteller der Betonmaterialien muss von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 



Einbaubeschreibung:

[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT



Die vorstehend beschrieben Betonpflastersteine sind auf ein mindestens 20 cm dickes (bei hohen Lasten auch dicker) noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C 20/25 höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung hammerfest mit min. 8 mm Fugenbreite zu versetzen. Die Steine sind beim Einbau an den Kontaktflächen zum Bettungsbeton anzufeuchten. 



Der Fundamentbeton ist ausreichend zu verdichten. Die Außenseiten des Fundamentes sind in der gesamten Höhe in Schalung herzustellen. Die Position beinhaltet Aussparungen, bzw. Anpassungen an Straßenabläufe. Die Größe der Passstücke, die an Einbauten, Aussparungen usw. anschließen muss mindestens 50% der Größe eines Normalsteines entsprechen. 



Die Vergütung für die Herstellung von Dehnungsfugen, die Verwendung eines Haftvermittlers und das Verfugen mit vergütetem zementären Fugenmörtel erfolgt in gesonderten Positionen. 

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________
……lfm
Zulage für Rinnen mit hoher bzw. besonderer Belastung gemäß MVP der FGSV für die Leistung wie Vorposition jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten



Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________

*
Rastermaßangaben sind einschließlich der Fuge. Das Gesamtraster der Verlegung muss nach               ZTV P 2006 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.

……lfm
Zulage für die Ausführung der Rinnenpflastersteine wie Pos.: ………, jedoch in Farbe (rot, braun) 

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage für die Ausführung der Rinnenpflastersteine wie Pos.: ………, jedoch in Farbe 1060 (braun – anthrazit geflammt)

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage für die Ausführung der Rinnenpflastersteine in Sonderfarbe gemäß Baubeschreibung

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Herstellen von Dehnungsfugen der Position ……… mit profilierten 1 cm dicken Gummidehnscheiben aus Naturkautschuk-Recycling-Material. In Abständen von 50 cm bis 1 m vor und hinter jedem Einlaufbauwerk, ansonsten in Abständen von max. 5 m. Die Position beinhaltet die Lieferung aller hierfür erforderlichen Materialien, den Einbau, sowie das Beiarbeiten der erforderlicher Passstücke. Die Größe der Pass-Stücke, die an die Dehnfuge anschließen muss mindestens 50% der Größe eines Normalsteines entsprechen. Nach der Erhärtung des Fugenmörtels sind die Dehnfugen von eventuell vorhandenen Mörtelresten zu befreien. Die Verlege-, Versetz- und Verarbeitungs-hinweise des Herstellers sind zu beachten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Vermörtelung und Verfugung der Rinne von Pos. ……… mit zementärem, trasshaltigem, vergütetem und schnell erhärtendem Fugenmörtel im Schlämmverfahren gemäß Herstellerangaben. Die Position beinhaltet alle hierfür erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten wie z.B.  das Vornässen, sowie die Abreinigung der Rinnenoberfläche mit geeigneten Sprühdüsen und Schwammwerkzeugen oder –maschinen. Die Verlege-, Versetz- und Verarbeitungshinweise der Hersteller von Mörtel und Rinnensteinen sind zu beachten



Material: 


Sopro Trass-Naturstein-Fuge (TNF) 674 grau (o. 676 anthrazit) (Fertigmörtel mit Druckfestigkeit ≥ 25 N/mm2) oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Liefernachweis:     
Hermann MEUDT 

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

 
56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0


Telefax: 0 64 35 / 50 92 - 25

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Feb. 2019                          Blatt 1/2

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.png]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

