	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	
[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 



Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt –Fahrbahntrennstein mit weißem Vorsatzbeton
……lfm
Meudt - Fahrbahntrennstein nach DIN EN 1340, Baulänge 50cm (Halbe), zweischichtig mit weißen Vorsatzbeton, Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika: 


Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. Einfärbungen sind ausschließlich mit Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmenten herzustellen 

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten. 

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 


Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³


Zementsorte:
CEM II/52,5

 
erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung < 200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren


Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 

Einbaubeschreibung:



Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Das Fundament ist zu verdichten. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. 


Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……Stück
Versetzen von Kopfsteinen der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Sept. 2019             
Seite 1/1

[image: image1.emf][image: image2.jpg][image: image3.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

