Ausschreibungstextvorschlag

Rundborde RB 18x22 grau mit Meudt eFT

Betonrundbordsteine Profil RB 18x22 eFT grau mit Vorsatz nach DIN EN 1340 u. DIN 483, Qualität DIT und Meudt eFT

z. B:	 Typ RB 18x22 grau DIT + Meudt eFT

Hersteller:	 Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH oder gleichwertiger Art

Charakteristika:

Betonrundbordstein und Zubehör Profil RB 18x22, zweischichtig  mit Vorsatz. Vorgenannte Steine müssen mit Portlandzement der Güteklasse CEM I 42,5 R, ohne Zusatz von Flugasche als Zementaustauschstoff, unter ausschließlicher Verwendung von Quarzsand und Basaltsplitt und den nachstehenden Eigenschaften hergestellt sein. Im Falle von Einfärbungen sind ausschließlich Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmente zu verwenden.

weitere nachzuweisende Eigenschaften:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³

erhöhter Witterungswiderstand (eFT): 	Abwitterung ≤ 500 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Einbaubeschreibung:

……lfm	MEUDT-Betonrundbordsteine Typ RB18x22 grau, Qualität DIT + Meudt eFT, gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN 483 „Bordsteine aus Beton – Formen, Maße, Kennzeichnung“, Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB06 und mit oben genannten zusätzlichen Eigenschaften liefern und fachgerecht nach DIN 18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Magerbetonfundament aus C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 22 m sind Bordsteine der Länge 100 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Radienborden, Ecken, Absenkungen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB06. Die Produkte des Lieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen der Baulänge 50 cm in Radien größer 10 und kleiner 22 m.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteinen der Baulänge 78 cm in Radien von 0,5 bis 10 m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Zulage für das Versetzen von Übergangsteinen (Spezialadapter links o. rechts) auf Spezialmittelstück 18x20 cm mit Fase 2x2 cm der Baulänge 50 cm

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Spezialmittelstücken 18x20 cm mit Fase 2x2 cm der Baulänge 100 cm in Geraden oder Radien größer 22 m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Spezialmittelstücken 18x20 cm mit Fase 2x2 cm der Baulänge 50 cm in Geraden oder Radien größer 10 und kleiner gleich 20 m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Spezialmittelstücken 18x20 cm mit Fase 2x2 cm als Außenbogen mit Radius 1,0 m und Baulänge 78 cm

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Spezialmittelstücken 18x20 cm mit Fase 2x2 cm als Innenbogen mit Radius 1,0 m und Baulänge 78 cm

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vor genannter Bordsteine eingefärbt anthrazit

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vor genannter Bordsteine eingefärbt braun

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 - 25