Ausschreibungstextvorschlag:

Kreisverkehrstein „Zirkulum“ mit weißem Vorsatzbeton und MEUDT eFT(2)

Sonderbetonflachbordstein FB 20x25 mit Anlauf 5x10 cm und weißen Vorsatzbeton

Qualität: 	Meudt eFT(2)  und DIT gemäß DIN EN 1340 / DIN 483

Hersteller:	Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH oder gleichwertiger Art

Charakteristika:

Betonsonderflachbordstein und Zubehör Typ „Zirkulum“ 20 x 25 cm mit einen Anlauf von 5 x 10 cm (Höhe x Breite), zweischichtig mit weißem Vorsatzbeton und weißpigmentierter Acrylatbeschichtung,

Qualität: Meudt eFT(2) und DIT gemäß DIN EN 1340.

Vorgenannte Steine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder –austauschstoff, unter ausschließlicher Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“(2) erfüllen. Als Bindemittel sind Zemente der Sorten CEM I 42,5 oder CEM II/A-S 52,5 zu verwenden.

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, weißem Quarzkies, Quarzsand und mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen herzustellen.

(2)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³

Zementsorte:				CEM I 42,5; CEM II/A-S 52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach den CDF-Verfahren

Einbaubeschreibung:

……lfm	MEUDT-Betonsonderflachbordsteine Typ Zirkulum eFT zweischichtig mit weißen Vorsatzbeton. Baulänge 50 cm, Qualität Meudt eFT(2) + DIT gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton", Kennzeichnung“, Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB06 und mit oben genannten zusätzlichen Eigenschaften liefern und fachgerecht nach DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein mindestens 20cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus C 20/25 (bei hohen Lasten C 25/30 und dicker) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 13m sind Bordsteine der Länge 50 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Radienborden, Ecken, Absenkungen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB06. Die Produkte des Lieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Hinweis:

Beim Einbau als überfahrbare Bordsteinringe in Kreisverkehrsanlagen sollten u.E. vor und hinter der Bordsteinanlage jeweils eine 2-zeilige Pflasterzeile mit Rinnenwürfeln im Format 16x16x14cm, in gleicher Betonbettung (frisch in frisch) angeordnet sein. Die Fugen dieser Bord-/Rinnenanlage sollten mit vergütetem Mörtel verfugt werden.

Die Herstellung der Pflasterzeilen und deren Verfugung werden gesondert vergütet.

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteine R=0,5, R=1,0 oder R=3,0m der Baulänge 78cm in Radien von 0,5 bis 4m nach Versetzempfehlung des Herstellers

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteine R=5m der Baulänge 78 cm in Radien von 4 bis 5 m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteine R=8m der Baulänge 78 cm in Radien von 6 bis 8m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteine R= 12 m der Baulänge 78 cm in Radien von 9 bis 12m

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von Dehnungsfugen alle 5 bis 6 m mit profilierten 1 cm dicken Gummidehnscheiben aus Naturkautschuk-Recycling-Material.

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hinweis:

Wird die Bordsteinanlage mit einfassenden Pflasterzeilen ausgebildet, sind die Dehnstöße der Bord- und der Pflasterzeilen durchgängig an gleicher Stelle auszuführen.

Die Dehnungsfugen der Pflasterzeilen werden gesondert vergütet.

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 63 35 / 50 92 - 25

# Text boxes

Zirkulum