Ausschreibungstextvorschlag für taktile Pflaster- und Plattensysteme / Blindenleitplatten und Bodenindikatoren gem. DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT

Meudt - Betonrippenplattenstein mit Trapezprofil

z.B. Meudt - Betonrippenplattenstein mit Trapezprofil als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflaster (L/D ≤ 4) nach DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT

Lieferant: Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH

oder gleichwertiger Art

Charakteristika:

Betonrippenplattenstein mit Trapezprofil, Weißzementvorsatz mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, Mikrofase 1x1 mm (ungefast nach DIN EN 1338), Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster)* 30x30cm, Stärke 8cm, mit 6 trapezförmigen Rippen, Rippenraster 50 mm, Rippenbreite 10/20 mm, Rippenhöhe 5 mm, Rillenbreite 30/40 mm, SRT-Wert ≥ 60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 Qualität DIK und Meudt eFT.

weitere nachzuweisende Eigenschaften:

Kernbetonzementgehalt:			min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 			min. 400 kg/m³

Druckfestigkeit:				60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert kleiner 50 N/mm²

(2)erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach den CDF-Verfahren

Farbe: 	weiß

Oberfläche:	unbehandelt mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung

Verlegeart:	Leitstreifen, Sperr- oder Orientierungsfeld in Kombination mit Pflaster der Position ………………

(bitte entsprechnd ergänzen)

Einbaubeschreibung:

……lfm	Die vorstehend beschriebenen Betonrippenplattensteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan als Leitstreifen bzw. Orientierungs- bzw. Sperrfeld in die Pflasterfläche der Position ………….. einzubauen. Die Vergütung für das Liefern und Einbauen der Pflasterfläche erfolgt in gesonderten Positionen. . Die Platten sind mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsgewicht) mit einer Platten – Gleit- Vorrichtung gemeinsam mit der restlichen Pflasterfläche bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Ansonsten gelten die allgemeinen Verlegeangaben für Betonpflaster gemäß DIN 18318; TL Pflaster-StB 06; ZTV Pflaster-StB 06 und MFP 1

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……St.	Nassschneiden von Meudt – Betonrippenplattensteinen, einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen.

Einheitspreis €/St.: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk  GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon:0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

Anmerkung / Hinweis:

In der Ausschreibungsposition für die normale Pflasterverlegung sollte der Text der Einbaubeschreibung, wie nachstehend abgeändert werden:

Einbaubeschreibung für die „normale“ Pflasterposition:

……m²	MEUDT- Betonpflasterstein gemäß DIN EN 1338 Qualität DI(K) und eFT ………...…… usw

(Charakteristika und Eigenschaften gemäß Ausschreibungstextvorschlag für das jeweilige Pflastersystem)

Das Bettungsmaterial ist zu liefern und gleichmäßig gemischt, mit optimalem Wassergehalt einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen. Die Betonpflastersteine sind auf 3-5 cm (verdichteter Zustand) starkes Bettungsmaterial zu legen. Als Bettungsmaterial ist Baustoffgemisch 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06. für die Bauklasse …. nach RStO zu verwenden.

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan einschließlich der Leitstreifen bzw. Orientierungsfelder der Position(en) …………… als Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 einzubauen. Die Vergütung für das Liefern und Einbau der Leitstreifen bzw. Orientierungsfelder erfolgt in gesonderten Positionen.

Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße und Fugenverläufe zu überprüfen. Ein Fugenabstand von 3-5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten. Bei der Verlegung ist der obere Bereich der zulässigen Fugenbreite anzustreben. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Baufortschritt erfolgen. Die Füllung der Fugen muss mit einem Baustoffgemisch 0-5 mm aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06 für die Bauklasse … nach RStO erfolgen.

Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsgewicht) mit Platten-Gleit-Vorrichtung, einschließlich der Leitstreifen und Orientierungsfelder, bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand werden.

Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit einem aus gebrochenen Gesteinskörnungen 0-2 mm für Pflaster und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB 06 und den ZTV Pflaster-StB 06. für die Bauklasse … nach RStO zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt. Alle verwendeten Mineralstoffe müssen nach RG Min-StB güteüberwacht sein und der TL Gestein-StB 2004 entsprechen. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen für Fuge und Bettung muss auf deren Filterstabilität geachtet werden.

Oben beschriebene Betonpflastersteine gefertigt nach DIN EN 1338 und den oben genannten Charakteristiken gemäß TL Pflaster-StB 06 liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie die DIN 18318 und die ZTV Pflaster-StB 06. Die Produkte müssen vom Güteschutz (BGB) fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm.	Nassschneiden von Betonsteinpflaster der vorstehenden Position, einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen usw.

Einheitspreis €/St.: ___________	Gesamtbetrag €:	__________